|  |  |
| --- | --- |
| Название | **Мастика ТЭПСАН ТТ** |
| Товарное название | Мастика ТЭПСАН НР ТУ 5775-001-55566600-2002 |
| Нормативная документация | Технические условия ТУ 5775-001-55566600-2002 |
| Область применения | Мастика ТЭПСАН ТТ (тиксотропная) используется для герметизации швов, трещин, примыканий и сопряжений при устройстве и ремонте кровель, устройстве гидроизоляции фундаментов, при строительстве и ремонте стальных и железобетонных мостовых конструкций, при устройстве эксплуатируемых кровель. |
| Устойчивость к воздействию | Обладает хорошей адгезией к металлу, бетону, рубероиду, дереву. Имеет высокую водонепроницаемость, достаточную стойкость к УФ-излучению.Гарантированная тепло (до +110С) – и морозо (до – 60С) стойкостью.Весьма устой чива к воздействию кислых и щелочных сред. |
| Условия хранения | В герметичной упаковке на складах предназначенных для хранения ЛВЖ, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.Гарантийный срок хранения в металлической таре – 12месяцев. |
| Технические характеристики | 1. Условная прочность МПа (кг\см2)
2. Относительное удлинение, %
3. Прочность сцепления с поверхностью, Мпа (кг\см2)

\*бетон\*сталь\*оцинкованное железо 4. Теплостойкость при t=110⁰, ч, не менее 5. Водонепроницаемость в течении 1 суток при давлении 1МПА (10кг\см2) 6. Содержание сухого вещества после полимеризации в пределах , %% | 1.5 (15)4000,6 (6)1,0 (1)0,5 (5)3ВыдерживаетНе менее 84 |
| Срок службы | Не менее 25 лет |
| Техника безопасности | Полимерно-битумная основа композиции и отвержденная мастика – биологически инертны и относятся к 4-му классу опасности.Токсичность и пожароопасность не отвержденной мастики определяются наличием в ней ароматических растворителей |
| Условия поставки | Мастика поставляется в металлической таре ( евроведро (жесть 0,35мм) с крышкой корона емкостью 10, 20 лл ( 10, 20 кг соответственно)Допускается к перевозке любым видом транспорта за исключением авиационного. |